ICS 61.060

Y 78

浙江制造团体标准

T/ZZB      —XXXX

制式橡胶鞋底

Molded rubber sole

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

ZZB

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	1

5　基本要求	1

6　技术要求	2

7　试验方法	3

8　检验规则	4

9　标志、包装、运输、贮存	5

10　质量承诺	5

附录A（规范性附录）　有害芳香胺清单	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由浙江省标准化研究院牵头组织制订。

本标准主要起草单位：海宁海橡鞋材有限公司。

本标准参与起草单位：海宁海橡集团有限公司、浙江海象新材料股份有限公司、浙江弗奥时装有限公司。

本标准主要起草人： ***、***、***。

本标准由浙江省标准化研究院负责解释。

制式橡胶鞋底

- 范围

本标准规定了制式橡胶鞋底的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输,贮存和质量承诺。

本标准适用于以橡胶等为主要原材料，经炼胶、硫化成型工艺制成的制式橡胶外底。

本标准不适用于绝缘、导电、耐酸、耐碱等特定功能鞋制造用的橡胶外底，不适用于多孔橡胶鞋底。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 533  硫化橡胶密度的测定方法

GB/T 1681  硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 1689  硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

GB/T 2703  鞋类 术语

# GB/T 24153  橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定

GB 25038  胶鞋健康技术规范

# GB/T 2873  胶鞋鞋底屈挠试验方法

GB/T 3778  橡胶用炭黑

GB/T 3903.2  鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.4  鞋类 整鞋试验方法 硬度

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶鞋类撕裂强度的测定（直角形）

GB/T 3903.13  鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性

GB/T 8081  天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则

GB/T 8659  丁二烯橡胶（BR）9000

# GB/T 9867  硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定

# GB/T 20991  个体防护装备 鞋的测试方法

# GB/T 3185  氧化锌(间接法）

HG/T 2876  橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法

HG/T 3061  橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅

HG/T 3082  橡胶鞋底

HG/T 3689  鞋类耐黄变试验方法

HG/T 3780-2005  鞋类静态防滑性能试验方法

QB/T 4340  鞋类  化学试验方法 重金属总含量的测定

ISO/TS 16181 鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定

SN/T 2926  鞋材中多环芳香烃的测定 气相色谱-质谱法

- 术语和定义

GB/T 2703、HG/T 3082中界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 设计研发

- 4.1.1根据客户不同需求，针对鞋底的防滑、耐磨、耐油、抗穿刺等性能，进行相应的原料配方设计和生产工艺流程设计。

- 4.1.2设计研发时，应进行小试、中试，并能根据产品特性（防滑、耐磨、耐油、抗穿刺）进行试验验证分析。

  - 原辅材料

- 4.2.1丁二烯橡胶（BR）9000应符合GB/T 8659中I类技术要求，天然橡胶应符合GB/T 8081中TSR达到WF级别及性能要求。

- 4.2.2沉淀水合二氧化硅应符合HG/T3061要求。

- 4.2.3活性氧化锌应符合HG/T 2572要求。

4.2.4 碳黑应符合GB/T3778要求。

  - 工艺及装备

- 4.3.1采用具备控温、控时、控压功能的自动化控制密炼机，实现自动混料、压延。

4.3.2 采用具备控温、控时、控压和排气功能的自动化硫化装备，保证产品硫化工艺与设计的一致性。

  - 检验检测

4.4.1 原材料进厂时，对丁二烯橡胶（BR）9000、天然橡胶、沉淀水合二氧化硅、氧化锌等主要原辅材料性能指标与含量进行检测或验收。

4.4.2 生产过程中，对混炼胶的硫速和硬度进行每车跟踪快捡，对拉伸性能、回弹性能、耐油性能和密度进行抽样检测。

4.4.3 具备耐磨性能、硬度、拉伸性能、撕裂强度、回弹性能、压缩变形、密度的型式试验项目的检测能力。

- 技术要求

  - 外观质量

外观质量应符合表1的规定。

- 外观质量

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气泡、砂粒、杂质 | 明显部位及着力处不应有，非明显部位直径不大于2mm,深不大于1mm限2处 |
| 2 | 缺胶 | 明显部位及着力处不应有，非明显部位面积不大于6mm2,深不大于1mm限1处，不影响美观 |
| 3 | 欠硫 | 不应有 |
| 4 | 喷霜 | 不应有 |
| 5 | 花纹 | 花纹清晰 |
| 6 | 麻点 | 轻微，不影响美观 |
| 7 | 划痕 | 轻微，不影响美观 |
| 8 | 开裂、分层 | 不应有 |
| 9 | 色差 | 1m视距同色泽无色差，同批鞋底色泽基本一致 |
| 10 | 废边厚度 | 不大于2mm |
| 11 | 围边开裂、缺口 | 不应有 |
| 12 | 修边部位 | 整齐光滑，无缺口 |
| 13 | 错位 | 宽度不大于1mm |
| 14 | 串色 | 串色轻微，不影响美观，围边处面积不超过8mm限1处，底部每一串色部位宽度不超过3mm，长度不超过12mm，面积不超过30mm2，累计串色面积不超过50mm2。 |
| 15 | 污染 | 明显部位不应有，其他部位累计面积不超过40mm2,不影响美观。 |
| 16 | 变色、着色剂迁移 | 不应有 |
| - 本表中未列入的质量缺陷，应按上列类似项目处理。 |  |  |

  - 物理性能

物理性能应符合表2的规定。

- 鞋底物理性能

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 密度/（g/cm3） ≤ |  | 1.25 (按照修改后的单位，自己重新测下) |
| 硬度(邵尔A 度 ) |  | 50～75 |
| 拉伸强度/MPa ≥ |  | 11.0 |
| 拉断伸长率/% ≥ |  | 400 |
| 撕裂强度/（KN/m） ≥ |  | 35 |
| 屈挠（6万次） |  | 无裂纹 |
| 耐磨性能 |  | 按GB/T 3903.2试验后，磨痕长度 ≤ 8.0 mm |
|  |  | 按GB/T 9867试验后，磨耗量≤ 200mm3 |
|  |  | 按GB/T 1689试验后，磨损体积 ≤ 0.35cm3 |
| 回弹性能/% ≥ |  | 20 |
| 抗刺穿性能/N ≥ |  | 1050 |
| 耐油性能 ≤ | 体积变化率/% | 10 |
|  | 硬度变化(邵尔 A) | 5 |
| 防滑性能 （静态摩擦系数）≥ | 干态 | 0.8 |
|  | 湿态 | 0.5 |
| 压缩变形/% ≤ |  | 8.0 |
| 耐黄变性能 /级 ≥ |  | 3～4 |
| 尺寸稳定性（变化率）/% ≤ |  | 4.0 |
| a中底不加特种纤维板的，不检测抗穿刺性能项目。 b仅白色和浅色的橡胶材料做耐黄变测试，其余免测。 |  |  |

  - 有害物质限量

- 5.3.1重金属

重金属限量应符合表3要求。
                                    表3 重金属限量

单位为毫克每千克

| 项目 | 限量 |
| --- | --- |
| 铅 ≤ | 100 |
| 镉 ≤ | 100 |
| 砷 ≤ | 100 |

- 5.3.2邻苯二甲酸盐

邻苯二甲酸盐限量应符合表4规定。

表4 邻苯二甲酸盐限量

| 项目 | 限量 |
| --- | --- |
| DEHP、DHP 和BBP总和/% ≤ | 0.1 |

- 5.3.3 N-亚硝基胺限量要求：不检出。

- 5.3.4多环芳香烃

- 多环芳香烃（16项清单见附录A）限量应符合表 5规定。

- 表5 多环芳香烃限量

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 多环芳香烃总和/% ≤ | 0.1 |

- 试验方法

  - 试验条件

按HG/T2198和GB/T2941的规定执行。

  - 曲挠性能

按GB/T 2837的规定执行。

  - 耐磨性能

按GB/T 3903.2、GB/T 9867、GB/T 1689（2000转）的规定执行。

  - 硬度

- 按GB/T 3903.4的规定执行。

  - 拉伸性能

按GB/T 528的规定执行，试片形状为Ⅰ型哑铃状。

  - 撕裂强度

按GB/T 3903.12的规定执行，试片形状为直角形状。

  - 回弹性能

按GB/T 1681的规定执行。

  - 抗刺穿性能

按GB/T 20991的规定执行。

  - 耐油性能

按GB/T 20991的规定执行。

  - 防滑性能

按HG/T 3780-2005中鞋类静态防滑性能试验方法2的规定执行。

  - 压缩变形

按HG/T2876的规定执行。

  - 密度

按GB/T533的规定执行。

  - 耐黄变性能

按HG/T3689中A法规定 执行，试验时间为6 h，白色或浅色材料。

  - 尺寸稳定性

按GB/T 3903.13的规定执行。

  - 重金属

按QB/T4340的规定执行。

  - 邻苯二甲酸盐

按ISO/TS 16181的规定执行。

  - 多环芳香烃

- 按SN/T 2926的规定执行。

  - 外观质量

外观质量检验一般应在光线充足，避免阳光直射的场所进行。检验方法以目测为主，对于单只鞋底不能体现的缺陷，应配双检验。必要时可使用量具或其他有效手段。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 7.1.1检查批和批量

      - 检查批通常以同品、原料、配方、生产条件相同的单位产品组成。

      - 各类产品没检查批的批量以不大于6个生产日或20000双为一个。

- 7.1.2物理性能试验

- 7.1.2.1 在每批检查中，任意抽取5双或抽取满足试验所需的最低数量样品做物理性能。

出厂检验项目和型式检验项目见表6的规定。

7.1.2.2 第一次试验结果若不符合该产品标准规定时，应在该批产品中加倍抽取样品，对不符合规定的项目进行复检。复检结果符合标准规定，则该批产品判为合格，若复检结果不符合标准规定，则该批产品判为不合格。

- 7.1.3外观质量检验

产品出厂外观检验应逐只检验，检验结果若不符合外观质量要求，则判为不合格。

- (不需要）表6 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 型式检验 | 出厂检验 |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每双 | 抽检 |  |  |
| 1 | 外观质量 |  | ● | ● | — | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 物理性能 | 屈挠 | ● | ─ | ─ | 5.2 | 6.2 |
| 3 |  | 耐磨性能 | ● | ─ | □ | 5.2 | 6.3 |
| 4 |  | 硬度 | ● | ─ | ● | 5.2 | 6.4 |
| 5 |  | 拉伸性能 | ● | ─ | ● | 5.2 | 6.5 |
| 6 |  | 撕裂强度 | ● | ─ | ● | 5.2 | 6.6 |
| 7 |  | 回弹性能 | ● | ─ | ● | 5.2 | 6.7 |
| 8 |  | 抗刺穿性能 | ● | ─ | ─ | 5.2 | 6.8 |
| 9 |  | 耐油性能 | ● | ─ | ● | 5.2 | 6.9 |
| 10 |  | 防滑性能 | ● | ─ | ─ | 5.2 | 6.10 |
| 11 |  | 压缩变形 | ● | — | ● | 5.2 | 6.11 |
| 12 |  | 密度 | ● | — | ● | 5.2 | 6.12 |
| 13 |  | 耐黄变性能 | ● | — | □ | 5.2 | 6.13 |
| 14 |  | 尺寸稳定性 | ● | — | ─ | 5.2 | 6.14 |
| 15 | 重金属 |  | ● | — | ─ | 5.3.1 | 6.15 |
| 16 | 邻苯二甲酸盐 |  | ● | — | ─ | 5.3.2 | 6.16 |
| 17 | 多环芳香烃 |  | ● | — | ─ | 5.3.2 | 6.17 |
| - ●为必检项目，─为不检项目，□为选检项目 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年不少于一次；

- 产品停产6个月以上恢复生产时；

- 当出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出要求时；

- 合同中有条款规定时。

- 7.2.2  型式检验项目包括物理性能和外观质量。

- 7.2.3  物理性能试验按本标准7.1.2规定执行。

- 7.2.4  外观质量检验按本标准7.1.3规定执行.

- 7.2.4.1  外观质量抽样方案和抽样方法按HG/T3082中规定执行。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 8.1.1每只鞋底应有以下标志：

- 鞋号;

- 产品代号或货号。

- 8.1.2外包装应有以下标志：

产品包装上宜标注如下内容：

- 制造厂名、厂址；

- 产品名称、商标；

- 鞋号、货号；

- 执行标准号；

- 数量；

- 生产日期检验合格标识。

- 供需双方对包装标志另有约定的，按双方约定执行。

  - 包装材料

橡胶鞋底应用纸、塑料袋、编织袋、纸箱中的一种或数种进行包装，或使用供需双方约定的包装材料。

  - 运输和贮存

- 产品在运输时不应与酸、碱、油及其他腐蚀性化学物品堆放在一起，避免重压、雨淋及阳光直射。

  - 贮存

- 产品应贮存在干燥、通风、阴凉处，避开热源1 m以外，避免重压、阳光直射、

- 不应与 酸、碱、油及其他腐蚀性化学物品堆放在一起。

- 在上述保管条件下和生产原包装内，自生产之日起6个月内，产品应符合本标准要求或按供需双方合同约定。

- 质量承诺

  - 产品自出货之日起10个月内，每批产品均留样，保证产品可追溯。

  - 产品出厂后应有专门的售后服务人员跟踪，客户在产品使用过程中出现问题，生产商接到客户电话或以其他途径获得用户反馈后，应在24小时内做出响应，48小时内给客户提供解决方案。

- （规范性附录）
多环芳香烃清单

  - 多环芳香烃清单（按照SN/T 2926比对）

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | naphthalene | [91-20-3] |
| 2 | 苊烯 | acenaphthylene | [208-96-8] |
| 3 | 苊 | acenaphthene | [83-32-9] |
| 4 | 芴 | fluorene | [86-73-7] |
| 5 | 菲 | phenanthrene | [85-01-8] |
| 6 | 蒽 | anthracene | [120-12-7] |
| 7 | 荧蒽 | fluoranthene | [206-44-0] |
| 8 | 芘 | pyrene | [129-00-0] |
| 9 | 苯并[a]蒽 | benz(a)anthracene | [56-55-3] |
| 10 | 屈 | bend | [218-01-9] |
| 11 | 苯并[b]荧蒽 | benzo[b]fluorathene | [205-99-2] |
| 12 | 苯并[k]荧蒽 | benzo[k]fluoranthene | [207-08-9] |
| 13 | 苯并[a]芘 | benzo[a]pyrene（ BaP） | [50-32-8] |
| 14 | 茚苯[1,2,3-cd]芘 | ninhydrin [1, 2, 3 - CD] pyrene | [193-39-5] |
| 15 | 二苯并[a,h]蒽 | benz(a)anthracene | [53-70-3] |
| 16 | 苯并[g,h,i]苝 | benzo[ghi]perylene | [191-24-2] |

_________________________________